消泡剂XP-103

一．概述

消泡剂XP-103是一种改性聚酰胺复合蜡。其主要作用是降低涂膜表面张力、降低粉末涂料熔融粘度。 应用于粉末涂料各种配方体系中，能够有效的消除多孔表面基材的气泡。

二、技术参数

| 项目 | XP-103 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色粉末 |
| 熔点 [℃] | 120-140 |
| 粒度分布 [Dv50, μm] | 4-8 |
| 密度 [g/l] | 0.95 |

三、应用及性能

1、消泡剂用量为配方总重量的1.0%- 3.0%。

2、将消泡剂与其他组分一起通过高速搅拌机混合均匀后，通过挤出机挤出。

3、具体用量根据实验情况而定。

四、包装、贮存及注意事项

聚乙烯内衬，多层牛皮纸袋包装，净重20KG。

置于阴凉干燥处，远离热源，隔绝火种